## Slide 1
CD2Cl2 – 8.9 mg/ml
CD2Cl2 – 0.089 mg/ml
Material | Diffusion constant [m2 s-1] |  | 
 | 8.9 mg/ml | 0.89 mg/ml | 0.089 mg/ml
D (BSBS) | 1.8 x 10-9 | 1.9 10-9 | 2.1 10-9
D (CD2Cl2) | 3.6 10-9 | 3.7 10-9 | 4.0 10-9
D (H2O) | 6.8 10-9 | 7.1 10-9 | 7.6 10-9
CD2Cl2 – 0.89 mg/ml
a
b
c
d
Chemical shift
Chemical shift
Chemical shift